MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO VIII

Projeto: Manutenção de obra institucional

Endereço da obra: Praça Henrique Vieira, 313, Centro, Areado-MG

Proprietário da obra: Câmara Municipal de Areado-MG

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Data: Agosto/2014

OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer requisitos técnicos, definir materiais a utilizar e normatizar a execução da manutenção de uma obra institucional destinada à Câmara Municipal de Areado-MG, localizada na Praça Henrique Vieira, 313, Centro, Areado-MG.

ÁREAS

Área do pavimento térreo .............................................................................................. 233,00 m²

COBERTURA

- Madeiramento: A estrutura do telhado será totalmente refeita e deve ser executada com madeira do tipo Amoreira, apresentando inclinação de 30%.  As emendas serão sempre sobre os apoios. Os pregos deverão ser do tipo apropriado e compatível com a bitola da madeira empregada.

- Tesouras - Deverão ser feitas tesouras com distância de, no máximo, 2,00m entre elas. Deverão ser utilizadas peças de 6 cm x 16 cm. Deverão ser instalados tirantes e diagonais. As tesouras devem ser contraventadas com mãos francesas e diagonais. Elas não poderão ser substituídas por pontaletes.

- Terças – Deverão ser intaladas terças com distância de, no máximo, 1,50m entre elas. Deverão ser utilizadas peças de 6 cm x 12 cm.

- Caibros - Deverão ser intalados caibros com distância de, no máximo, 0,50m entre eles. Deverão ser utilizadas peças de 5 cm x 6 cm.

- Ripas - Deverão ser intaladas ripas com distância compatível com a telha já existente. Deverão ser utilizadas peças de 2 cm x 5 cm.

- Caso necessário, as calhas deverão ser reformadas ou até substituídas.

- Telhas e cumeeiras: As telhas serão mantidas, porém, as que já se encontrarem quebradas ou se danificarem durante a execução da cobertura, deverão ser substituídas.

TRINCAS

Todas as trincas existentes, tanto interna quanto externamente, deverão ser corrigidas. Primeiramente, retira-se o reboco em toda a extensão da trinca até chegar à alvenaria. Deve ser retirada uma faixa de 10 cm de largura tendo como centro a própria trinca. Feito isso, deve-se grampear a trinca (inserir na alvenaria, de 10 em 10 cm ao longo da trinca, grampos de aço dobrados em forma de “V”). Após, aplicar tela de poliéster própria para selar trincas seguindo todas as orientações do fabricante.

IMPERMEABILIZAÇÃO

Internamente, há infiltração na extensão das paredes que limitam o prédio com a rua. Para solucionar, todo o revestimento das paredes com infiltração será retirado até chegar à alvenaria. O revestimento deverá ser retirado sempre 0,70 cm além do limite da infiltração. Feito isso, deverá ser aplicado impermeabilizante tipo semi-flexível, em três demãos, conforme recomendações do fabricante.

- REBOCO

Em todas as paredes onde o revestimento será retirado, o mesmo deverá ser refeito com chapisco, emboço e gesso liso para acabamento.

O impermeabilizante semi flexível torna difícil a aderência do chapisco. Por este motivo, deve ser adicionada resina sintética de alto desempenho ao chapisco para proporcionar melhor aderência.

O chapisco será feito no traço de 1:3 (cimento, areia) e o emboço terá traço 1:2:8 (cimento, cal, areia) após a fixação dos  contra-marcos.

As placas de gesso do forro que estiverem danificadas deverão ser trocadas e, sobre elas, deverão ser aplicadas duas demãos de massa corrida. As molduras de gesso que tiverem se soltado, também deverão ser trocadas.

Nas paredes em que o reboco será refeito, caso a emenda do gesso já existente com o novo acabamento não fique perfeita, deverá ser aplicada uma nova camada de gesso sobre toda a parede, tornando o acabamento livre de imperfeições.

PEITORIL

Os peitoris instalados sob as janelas que se voltam para a rua não possuem pingadeira. Por isso, deverão ser intalados novos elementos somente do lado externo para que não seja necessário retirar as janelas existentes.

Nas janelas do almoxarifado, DML, lavabo de serviço, contabilidade e secretaria, a pedra deverá ser cortada o mais rente possível da janela pelo lado externo e então será feita a instalação de um peça de granito de tonalidade compatível com os revestimentos já instalados (Figura 04), nivelada com o peitoril já existente, ultrapassando o limite da parede externa em, no mínimo, 2,5 cm. A vedação da junção entre as duas pedras deverá ser feita com silicone.

Nas janelas do plenário e da copa, poderá ser instalada uma peça de granito do lado externo sobre o peitoril já existente. Ela deverá ser colocada rente à janela e ultrapassar o limite da parede externa em, no mínimo, 2,5 cm. A vedação da junção entre a pedra e a janela deverá ser feita com silicone.

ESQUADRIAS

Algumas hastes de comando de janelas maxim-ar estão quebradas. Elas deverão ser trocadas.

Algumas partes das esquadrias de alumínio de acabamento dos vidros estão soltas. Elas deverão ser coladas e, caso necessário, substituídas.

As portas de todos os lavabos, porta de acesso ao plenário e porta do DML deverão ser substituídas. As portas serão de madeira tipo semi-oca.

A fechadura do lavabo de serviço deverá ser substituída.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Algumas fiações estão expostas e outras introduzidas em canaletas externas. Todas elas deverão ser embutidas na parede, especialmente a fiação da sala de contabilidade e da secretaria.

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS –  ACESSÓRIOS

- Deverão ser instaladas barras de apoio para deficientes físicos nos dois lavabos destinados ao público. As barras deverão ter comprimento de 0,70 m.

- Em cada lavabo, deverão ser colocadas duas barras de apoio: uma na parede ao fundo do vaso sanitário e outra na parede perpendicular a ele.

PINTURA

Todas as paredes deverão ser convenientemente limpas e lixadas antes de receber a tinta. Os trabalhos de pintura só poderão ser iniciados quando a superfície a ser pintada estiver totalmente seca.

Cada demão de tinta só será aplicada quando a precedente estiver seca, convindo observar-se um intervalo de no mínimo 24h entre as duas demãos sucessivas.

As tintas só serão afinadas ou diluídas com solventes apropriados, e de acordo com as instruções do fabricante.

O Arquivo 01 não deverá ser pintado.

Nas paredes externas será aplicada Tinta Acrílica, tom “Cinza médio” (Figura 01). Deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias para total cobrimento.

As paredes internas receberão Tinta Látex cor “Gelo” e tetos serão pintados com Tinta Látex cor “Branca”, aplicadas em duas demãos ou até perfeito cobrimento.

As portas internas de madeira, bem como os portais e guarnições, receberão Tinta Esmalte Fosca cor “Gelo”. Deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias para total cobrimento.

Na parede esquerda do corredor entre a recepção e o plenário e na parede do fundo do plenário, deverá ser aplicada Tinta Látex cor “Cinza claro” (Figura 02). Deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias para total cobrimento.

Onde há textura na parede da recepção, aplicar Textura de efeito “Mármore”, tom “Neutro” (Figura 03).

Os filetes de pedra São Thomé existentes nas fachadas frontal e lateral deverão ser totalmente limpos. Quando a superfície se encontrar totalmente seca, deverá ser aplicada Resina Acrílica Impermeabilizante Incolor para Pedras. Aplicar três demãos.

Todas as tintas, textura e resina utilizadas deverão ser de primeira qualidade. Todos os tons de tinta coloridos deverão ser definidos por meio de amostras junto à presidência da Câmara.

As amostras de cores e textura seguem no anexo IX.

URBANIZAÇÃO

As peças de ladrilho hidráulico da calçada que estiverem soltas, deverão ser substituídas.

A sarjeta de pedra está revestida com cimento. Tal revestimento deverá ser retirado. Caso haja uma diferença de nivelamento entre o ladrilho hidráulico e a sarjeta, deverá ser feito um acabamento chanfrado com cimento em ângulo de 45º.

PATRIMÔNIO PÚBLICO

Todas as placas existentes dentro do prédio da Câmara – as que estão fixadas no corredor de acesso ao plenário e a que está colocada na recepção – deverão ser retiradas e guardadas com o cuidado necessário para que não sejam danificadas.

Após o término da reforma, todas as placas deverão ser fixadas no corredor de acesso ao plenário.

LIMPEZA DA OBRA

A obra deverá ser mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo todo o entulho removido e todo o material restante transferido periodicamente.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

__________________________

Lívia Cabral da Silva

Arquiteta Urbanista

CAU: A66239-9